**伊金霍洛旗2025年**

**普通烧结砖产品质量监督抽查实施细则**

**1** **抽样**

**1.1** **抽样型号或规格**

产品种类包括：烧结普通砖（页岩砖、煤矸石砖）。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取符合 产品标准规定的主要规格或生产量较大的规格。

**1.2** **抽样方法、基数、抽样数量**

1.2.1 抽样方法

在生产企业成品仓库内（包括成品堆放区）或流通领域随机抽 取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。随机数 一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2 抽样基数

在生产领域抽样时，产品每 3.5～15 万为一批，不足 3.5 万块 按一批计。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3 抽样数量

每一个检验批随机抽取 30 块×2 份，每份样品均用包装箱分别 包装，贴上编号标志，分别加贴抽样单位与受检单位签字认可的封 条，其中一份为检验样品，一份为备检样品。所抽的检验样品送至 承检单位, 备检样品封存后留在被检企业。

**1.3** **抽样注意事项**

对于产品检验所需的样品技术参数等信息（如规格尺寸、强度 等级），需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认, 填 写在抽样单上。烧结普通砖不按公称尺寸(240mm×115mm×53mm)生产的产品，应在抽样单上注明“经确认，供需双方协商的规格尺寸 为(Xmm×Xmm×Xmm),强度等级为 XXX,尺寸偏差要求 GB/T5101-2017 中‘表 1 ’执行 ”等。

**2** **检验**

**2.1** **检验依据**

GB/T 5101—2017 烧结普通砖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要 求

**2.2** **检验项目**

烧结普通砖（页岩砖、煤矸石砖）检验项目见表 1。

**表** **1** **烧结普通砖（页岩砖、煤矸石砖）检验项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **依据法律法规或标准** | **检测方法** |
| 1 | 抗压强度试验 | GB/T 5101-2017/6.1 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 泛霜试验 | GB/T 5101-2017/6.3 | GB/T 2542-2012 |
| 3 | 石灰爆裂试验 | GB/T 5101-2017/6.4 | GB/T 2542-2012 |
| 4 | 尺寸偏差 | GB/T 5101-2017/6.5 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 抗风化性能 | GB/T 5101-2017/6.6 | GB/T 2542-2012 |

**3** **判定规则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项 目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准 要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制 性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据 的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制 性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐 性标准要求时，该项目不参与判定。