**伊金霍洛旗2025年**

**给水用硬聚氯乙烯（ PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则**

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

产品抽取样品6根 ，每根截取4段 ，每段1m ；每根中的任1段（共6 段）作为检验样品 ，每根中的剩余1段（共6段）作为备用样品。

2 检验依据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验依据** | **检验方法** |
| 1 | 管材尺寸（壁厚） | GB/T10002.1-2006 | GB/T 8806- 2008 |
| 2 | 密度 | GB/T10002.1-2006 | GB/T1033.1-2008 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T10002.1-2006 | GB/T 6671- 2001 |
| 4 | 维卡软化温 度 | GB/T10002.1-2006 | GB/T 8802- 2001 |
| 5 | 落锤冲击试 验 | GB/T10002.1-2006 | GB/T14152-2001 |
| 6 | 液压试验 | GB/T10002.1-2006 | GB/T 6111- 2018 |

执行企业标准、 团体标准、地方标准的产品 ，检验项目参照上述内 容执行。

凡是注日期的文件 ，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或 修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件 ，其最新版本适用于本细 则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10002.1-2006给水用硬聚氯乙烯（ PVC-U）管材

现行有效的企业标准、 团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验 ，检验项目全部合格 ，判定为被抽查产品所检项目未发现不 合格 ；检验项目中任一项或一项以上不合格 ，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求 时 ，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标 准要求时 ，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推 荐性标准要求时 ，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标 准要求时 ，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标 准要求时 ，该项目不参与判定。