**伊金霍洛旗2025年**

**冷热水用聚丙烯管道系统产品质量监督抽查实施细则**

**1 、**抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

产品抽取样品**3**根，每根截取**2**段，每段**1m** ；每根中的任**1**段（共**3**段）作为检验样品 ，每根中的剩余**1**段（共**3**段）作为备用样品。

**2、** 检验依据

冷热水用聚丙烯管道系统检测项目表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 灰分 | GB/T18742.2-2017 | GB/T18742.2-2017 |
| 2 | 外观 | GB/T18742.2-2017 | GB/T18742.2-2017 |
| 3 | 规格及尺寸 | GB/T18742.2-2017 | GB/T 8806- 2008 |
| 4 | 静液压强度 | GB/T18742.2-2017 | GB/T 6111- 2018 |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T18742.2-2017 | GB/T 6671- 2001 |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T18742.2-2017 | GB/T 13663.2—2018  GB/T 19466.6—2009 |

执行企业标准、 团体标准、地方标准的产品 ，检验项目参照上述内 容执行。

凡是注日期的文件 ，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或 修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件 ，其最新版本适用于本细 则。

**3 判定规则**

**3.1依据标准**

GB/T 18742.2-2017冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材

现行有效的企业标准、 团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**3.2判定原则**

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求 时 ，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标 准要求时 ，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推 荐性标准要求时 ，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标 准要求时 ，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标 准要求时 ，该项目不参与判定。