**伊金霍洛旗2025年**

**蚕丝被产品质量监督抽查实施细则**

**1** **抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品，蚕丝被2床，其中1床作为检验样品，1床作为备用样品。 如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

**2** **检验依据**

**表** **1** **蚕丝被检验项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| **1** | **纤维含量** | **FZ/T** **01057.1-2007**  **FZ/T** **01057.2—2007**  **FZ/T** **01057.3-2007**  **FZ/T** **01057.4-2007** **GB/T** **2910.1-2009**  **GB/T** **2910.2—2009**  **GB/T** **2910.3—2009** **GB/T** **2910.4-2022** **GB/T** **2910.5—2009**  **GB/T** **2910.6—2009**  **GB/T** **2910.7—2009**  **GB/T** **2910.8-2009**  **GB/T** **2910.11-2009**  **GB/T** **2910.12—2009** **或GB/T** **2910.12-2023** **GB/T** **2910.18-2009**  **GB/T** **2910.20-2009**  **GB/T** **2910.22—2009**  **GB/T** **2910.101—2009**  **FZ/T** **01101-2008**  **FZ/T** **01112-2012**  **FZ/T** **01026-2017**  **GB/T** **38015—2019**  **FZ/T** **01095—2002**  **FZ/T** **30003-2009**  **GB/T** **16988-2013**  **GB/T** **24252-2009中附录A、附录**  **B** **GB/T** **24252-2019中附录A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 甲醛含量 | | GB/T  2912.1-2009 |
| 3 | p H 值 | | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 织物 | 异味 | GB 18401—2010 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 注：a仅考核安全类别标注为GB 31701的产品。  b仅考核婴幼儿用品。  c仅考核安全类别标注为GB 31701的A类具有涂层和涂料印染织物产品。 d仅考核GB18383-2007第4.1.1-4.1.4. | | | |

注：1.上表所列检验项日是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费 者、有关组织反映有质量问题的重要项目.

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，共随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是 不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3.1 依据标准

GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24252-2009 蚕丝被

GB/T 24252-2019 蚕丝被

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格：检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。